УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления 
транспорта электроэнергии

АО «Электросети Кубани»

___________ К.С. Смирнов

«_____»_______________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «Электросети Кубани» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «Электросети Кубани» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2023 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Номерное пломбировочное (сигнальное) устройство "Силтэк 2" | Технические характеристики: Тип пломбы: защёлка с неизвлекаемой вставкой. Материал корпуса и вставки: поликарбонат. Диапазон рабочих температур: от -40о до +90°С. Цвет: прозрачный бесцветный. Размеры, мм: в незамкнутом состоянии: 34х21х8,5 (+/- 2 мм), в замкнутом состоянии: 29х21х8,5 (+/- 2 мм). Нумерация: 8-значная. Номер на корпусе дублируется на вставке. Первые две цифры номера – префикс филиала. Логотип заказчика на корпусе: «АО ЭЛЕКТРОСЕТИ КУБАНИ» Метод нанесения маркировки: лазерный прожиг Цвет маркировки: черный Срок службы опечатывающего механизма: не менее 10 лет. Упаковка: - картонные коробки, по 100 штук в каждой; - пломбы должны располагаться внутри коробки строго последовательно по порядку нумерации; - пломбы должны располагаться внутри коробки таким образом, чтобы не перемешиваться при транспортировке и всегда оставаться в строгом соответствии с последовательностью номеров; - на каждой коробке указано: - наименование пломб; - количество пломб в коробке; - номера пломб в данной коробке; - нанесённый логотип. - Для удобства транспортировки 20 картонных коробок по 100 штук упакованы в одну большую коробку (2000 штук в коробке). Особенности: - Пломба должна быть защёлкиваемого типа; - Пломба должна иметь две пары запирающих отверстий. Одна пара отверстий может использоваться для опломбирования с помощью лески или проволоки диаметром до 0,8 мм, вторая пара – для опломбирования с помощью проволоки, троса или шпагата диаметром до 1,2 мм. - Для упрощения ввода лески и пломбировочной проволоки в корпус пломбы в труднодоступных местах, входные отверстия для лески и проволоки диаметром до 0,8 мм должны иметь конусные направляющие, а сквозь пломбу леска должна проходить по направляющему тоннелю. - На корпусе должны быть отлиты название пломбы и торговый знак производителя. Защищенность: - Номер пломбы, нанесённый на лицевую часть внешнего корпуса, должен быть продублирован на лицевой части вставки. - На лицевую часть внешнего корпуса пломбы должен быть нанесён логотип: «АО ЭЛЕКТРОСЕТИ КУБАНИ». - На лицевую часть внешнего корпуса пломбы должна быть нанесена дата (месяц, год) производства пломбы. - На лицевую часть внешнего корпуса пломбы должен быть нанесён штрих-код, в котором зашифрован 8-значный номер пломбы. - На лицевую часть внешнего корпуса пломбы и вокруг номера на вставке пломбы (фоном) микрошрифтом должна быть нанесена полупрозрачная контрольная надпись «Электросети Кубани», исключающая подделку составных частей пломбы. - Номера на корпусе и вставке, контрольная надпись микрошрифтом, персональный логотип, дата и штрих-код должны быть выполнены методом лазерного прожига. - Вставка пломбы должна быть неизвлекаемой не только после защёлкивания, но и до этого. Она должна иметь минимум шесть удерживающих усиков, доступ к которым невозможен ни в открытом, ни в закрытом состоянии. Таким образом, пломбу должно быть невозможно подготовить к криминальному вскрытию до установки на прибор учёта. - Корпус пломбы должен быть цельный, без сварочных швов по периметру. - На обратной стороне вставки, непосредственно за номером, должно быть углубление, делающее невозможным нанесение другого номера на заднюю сторону вставки, что, в свою очередь, исключает переставление вставки из одной пломбы в другую. - На задней стороне корпуса пломбы, над входными отверстиями, должна быть отлита цифра, и эта же цифра должна быть отлита на задней стороне защёлкиваемой вставки. Наличие данных цифр на корпусе и вставке значительно затрудняет злоумышленнику возможность изготовить дубликат пломбы, а так же упрощает процесс определения криминального вскрытия при проведении экспертизы. Примерный внешний вид номерного пломбировочного устройства защёлкиваемого типа Где: 1 - полупрозрачная контрольная надпись «Электросети Кубани», выполненная микрошрифтом. 2 – углубление на обратной стороне вставки, непосредственно за номером, делающее невозможным нанесение другого номера на заднюю сторону вставки; 3 – место, на котором должно быть отлито название пломбировочного устройства; 4 – место, на котором должна быть отлита цифра от 1 до 10, которая должна дублироваться в углублении на обратной стороне вставки (3) 5 – запирающее отверстие для опломбирования с помощью проволоки, троса или шпагата диаметром до 1,2 мм. 6 – запирающее отверстие для опломбирования с помощью лески или проволоки диаметром до 0,8 мм; 7 – место, на котором должно быть отлито название производителя пломбировочного устройства или его торговый знак; Номер 8-значный, дублируется на внутренней вставке и в штрих-коде. | 20 000 шт. |
| Особые условия: | Обязательное предоставление образцов! |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник службы –

заместитель начальника управления

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2023

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления  
транспорта электроэнергии

АО «Электросети Кубани»

___________ К.С. Смирнов

«_____»_______________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «Электросети Кубани» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «Электросети Кубани» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2023 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Номерное пломбировочное (сигнальное) устройство-наклейка СКН1+ 27х60 мм | Технические характеристики: Материал: матовый полиэстер типа СКH1+ (для структурных поверхностей, не оставляет след на поверхности наклеивания), фольга горячего тиснения. Размер, мм: 60х27 (+/- 2 мм) Нумерация сквозная, неповторяющаяся – 8-значный цифровой код на пломбировочной наклейке. Температура эксплуатации, °С: от -40 до +90. Защищенность: 1. Обязательно наличие действующего сертификата соответствия на продукцию. 2. При отклеивании на поверхности наклейки должны проявляться надписи «ВСКРЫТО!», «OPENED!», а так же название производителя наклейки. Данные надписи не должны исчезать после повторного наклеивания. 3. Нанесённый восьмизначный цифровой номер. Данный номер должен быть нанесён методом типографской печати, исключающим его подделку кустарным способом. 4. Нанесённый QR-код, в котором зашифрован 8-значный номер сигнальной наклейки. 5. Нанесённая надпись АО «Электросети Кубани» и логотип компании; 6. Цвет наклейки – красный; 7. Размер наклейки: 27х60 мм (+/- 2 мм). 8. Рабочая температура использования наклейки от – 40 до + 90 оС. 9. При попытке вскрытия пломбировочной наклейки путём термического воздействия (нагреве свыше 85 оС), на поверхности наклейки должен проявиться невидимый до этого рисунок чёрного цвета в виде диагонально нанесённого фирменного логотипа компании АО «Электросети Кубани»; 10. На поверхность наклейки должен быть нанесён специальный, невидимый при обычном освещении, рисунок, светящийся под воздействием ультрафиолетовых лучей. Отсутствие свечения данного рисунка свидетельствует о попытке вскрытия пломбы-наклейки спиртосодержащими жидкостями или другими растворителями. Рисунок выполнен в виде диагонально нанесённого фирменного логотипа компании АО «Электросети Кубани»; 11. На наклейку должна быть нанесена специальная латентограмма со скрытой индикаторной надписью, которая становится видна только при поднесении специального фильтра-идентификатора. Дизайн латентной ленты: «Битое стекло», скрытая надпись: «ГАРАНТИЯ». Фильтр-идентификатор должен поставляться в комплекте с наклейками из расчёта 1 фильтр на 5000 наклеек; 12. На наклейке должны быть прорезаны специальные микро надсечки (перфорация), не позволяющие её отклеивание без частичного или полного разрушения. Эскиз наклейки Где: ММ.ГГГГ – месяц и год производства пломбировочной наклейки; 1 – места пломбировочной наклейки (углы), в которых должны быть прорезаны специальные микро надсечки (перфорация), не позволяющие её отклеивание без частичного или полного разрушения; 2 – место, в котором должно быть написано название производителя пломбировочной наклейки или его торговый знак; 3 – место, в котором должно быть написано название пломбировочной наклейки. | 20 000 шт. |
| Особые условия: | Обязательное предоставление образцов! |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник службы –

заместитель начальника управления

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2023

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления  
транспорта электроэнергии

АО «Электросети Кубани»

___________ К.С. Смирнов

«_____»_______________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «Электросети Кубани» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «Электросети Кубани» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2023 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Номерное пломбировочное (сигнальное) устройство-наклейка СКН2 27х60 мм | Технические характеристики: Материал: матовый полиэстер типа СКH2 (для структурных поверхностей, оставляет частичный след на поверхности наклеивания), фольга горячего тиснения. Размер, мм: 60х27 (+/- 2 мм) Нумерация сквозная, неповторяющаяся – 8-значный цифровой код на пломбировочной наклейке. Температура эксплуатации, °С: от -40 до +90. Защищенность: 1. Обязательно наличие действующего сертификата соответствия на продукцию. 2. При отклеивании на поверхности наклейки должны проявляться надписи «ВСКРЫТО!», «OPENED!», а так же название производителя наклейки. Данные надписи не должны исчезать после повторного наклеивания. 3. Нанесённый восьмизначный цифровой номер. Первые две цифры номера – префикс филиала АО «Электросети Кубани». Номер должен быть нанесён методом типографской печати, исключающим его подделку кустарным способом. 4. Нанесённый QR-код, в котором зашифрован 8-значный номер сигнальной наклейки. 5. Нанесённая надпись «АО «Электросети Кубани»» и логотип компании; 6. Цвет наклейки – красный; 7. Размер наклейки: 27х60 мм (+/- 2 мм). 8. Рабочая температура использования наклейки от – 40 до + 90 оС. 9. При попытке вскрытия пломбировочной наклейки путём термического воздействия (нагреве свыше 85 оС), на поверхности наклейки должен проявиться невидимый до этого рисунок чёрного цвета в виде диагонально нанесённого фирменного логотипа компании АО «Электросети Кубани»; 10. На поверхность наклейки должен быть нанесён специальный, невидимый при обычном освещении, рисунок, светящийся под воздействием ультрафиолетовых лучей. Отсутствие свечения данного рисунка свидетельствует о попытке вскрытия пломбы-наклейки спиртосодержащими жидкостями или другими растворителями. Рисунок выполнен в виде диагонально нанесённого фирменного логотипа компании АО «Электросети Кубани»; 11. На наклейку должна быть нанесена специальная латентограмма со скрытой индикаторной надписью, которая становится видна только при поднесении специального фильтра-идентификатора. Дизайн латентной ленты: «Битое стекло», скрытая надпись: «ГАРАНТИЯ». Фильтр-идентификатор должен поставляться в комплекте с наклейками из расчёта 1 фильтр на 5000 наклеек; 12. На наклейке должны быть прорезаны специальные микро надсечки (перфорация), не позволяющие её отклеивание без частичного или полного разрушения. Эскиз наклейки Где: ММ.ГГГГ – месяц и год производства пломбировочной наклейки; 1 – места пломбировочной наклейки (углы), в которых должны быть прорезаны специальные микро надсечки (перфорация), не позволяющие её отклеивание без частичного или полного разрушения; 2 – место, в котором должно быть написано название производителя пломбировочной наклейки или его торговый знак; 3 – место, в котором должно быть написано название пломбировочной наклейки. Нумерация: ХХ000001, где ХХ – номер филиала (00, 01 и т.д.) | 2 000 шт. |
| Особые условия: | Обязательное предоставление образцов! |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник службы –

заместитель начальника управления

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2023

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления 
транспорта электроэнергии

АО «Электросети Кубани»

___________ К.С. Смирнов

«_____»_______________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «Электросети Кубани» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «Электросети Кубани» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2023 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Номерная антимагнитная контрольная пломба ИМП "МИГ" / 27х60 мм | Технические характеристики: Материал: индикатор - PET-пленка; магниточувствительная пленка, представляющая собой PET-пленку, на которую нанесены капсулы, содержащие плоские частицы железа, клейкая лента; СУ-наклейка – полиэстер. Размеры, мм: индикатор - 15 х 7 х 1,5 (+/- 2 мм) СУ-наклейка - 60 х 27 (+/- 2 мм) Нумерация: сквозная, неповторяющаяся, 8 знаков, первые две цифры номера – префикс филиала АО «Электросети Кубани». Температура эксплуатации, °С: от -40о до +90о Упаковка: индикаторы скреплены в листы по 10 штук и упакованы в пакеты по 100 штук (10 листов). Индикаторы располагаются в пакете в строгой последовательности согласно нумерации. На каждом пакете указываются количество и номера индикаторов, находящихся в нём. 10 пакетов по 100 шт. упакованы в картонную коробку (1000 шт. в коробке). На каждой коробке указываются количество и номера индикаторов, находящихся в ней. Коробка должна иметь защитный экран толщиной не менее 30 мм, обеспечивающий защиту индикаторов от воздействия магнитного поля при транспортировке и хранении. Защищенность: 1. Обязательно наличие действующего сертификата соответствия на продукцию. 2. Индикатор должен быть выполнен в виде прямоугольника из пленки светло-зелёного цвета, на которую нанесены две контрольные полоски черного цвета. При воздействии внешнего магнитного поля мощностью не ниже 10 мТл (предел срабатывания индикатора) с любого направления и с расстояния 4 - 6 см. светло-зелёный фон должен необратимо потемнеть и слиться с цветом контрольных полосок. Степень изменения цвета зависит от интенсивности магнитного поля и времени его воздействия на индикатор. 3. Индикатор за счет своей конструкции должен обеспечить защиту от перемагничивания и не позволить восстановить исходное контрольное изображение на фоне светло-зелёного цвета, исчезнувшее при несанкционированном воздействии. 4. Индикатор должен иметь гибкий корпус с возможностью запоминания формы поверхности, на которую наклеивается (возможность сгибать индикатор и наклеивать его на углы). 5. Индикатор должен быть устойчивым к ультрафиолету (солнечные лучи), механическим воздействиям (удары, стряхивания), влагостойким, не должен быть подвержен влиянию переменных магнитных полей (магнитные бури, радиопомехи, силовые трансформаторы, сварочные аппараты, различные бытовые электрические приборы, машины, устройства и т.п.) и сам по себе не должен являеться источником магнитного поля, способным вмешиваться в работу прибора учета. Также должно быть невозможно самостоятельное изменение физических свойств (саморазмагничивание) индикатора по причине его старения. 6. Фиксирование индикатора на поверхности прибора учёта должно осуществляться с помощью специальной пломбировочной наклейки, имеющей следующие характеристики: - проявляющиеся при отклеивании надписи: «ВСКРЫТО!», «OPENED!», а так же название производителя наклейки, не исчезающие после повторного наклеивания; - нанесённый восьмизначный цифровой номер. Данный номер должен быть нанесён методом лазерного прожига по чёрному полю, благодаря которому номер имеет красный цвет, что исключает его подделку кустарным способом; - Нанесённый QR-код, в котором зашифрован 8-значный номер антимагнитной контрольной пломбы; - нанесённая надпись «АО «Электросети Кубани»» и логотип компании; - нанесённая дата производства антимагнитной контрольной пломбы; - нанесённое название антимагнитной контрольной пломбы: - нанесённый торговый знак производителя антимагнитной контрольной пломбы или его название; - цвет наклейки – красный; - размер наклейки: 27х60 мм (+/- 2 мм).; - рабочая температура использования наклейки от – 40о до + 90о С; - при попытке вскрытия пломбировочной наклейки путём термического воздействия (нагреве свыше 85о С), на поверхности наклейки должен проявиться невидимый до этого рисунок чёрного цвета в виде диагонально нанесённого фирменного логотипа компании АО «Электросети Кубани»; - на поверхность наклейки должен быть нанесён специальный, невидимый при обычном освещении, рисунок, светящийся под воздействием ультрафиолетовых лучей. Отсутствие свечения данного рисунка свидетельствует о попытке вскрытия пломбы-наклейки спиртосодержащими жидкостями или другими растворителями. Рисунок выполнен в виде диагонально нанесённого фирменного логотипа компании АО «Электросети Кубани»; - должна иметь отрывной корешок с номером, дублирующим номер наклейки, для удобства внесения номера индикатора в акт или журнал регистрации. Номер на отрывном корешке, так же, как и номер наклейки, должен быть нанесён методом лазерного прожига по чёрному полю, благодаря которому номер имеет красный цвет, что исключает его подделку кустарным способом; - на наклейку должна быть нанесена специальная латентограмма с скрытой индикаторной надписью, которая становится видна только при применении специального фильтра-идентификатора. Дизайн латентной ленты: «Битое стекло», скрытая надпись: «ГАРАНТИЯ». Фильтр-идентификатор должен поставляться в комплекте с антимагнитными наклейками из расчёта 1 фильтр на 5000 наклеек; - на наклейке должны быть прорезаны специальные микро надсечки (перфорация), не позволяющие её отклеивание без частичного или полного разрушения; - под индикатором должно быть контрольное изображение, повторяющее рисунок и цвета индикатора. Наличие данного изображения упрощает визуальный контроль состояния индикатора. - На PET-пленку индикатора должен быть нанесён номер, дублирующим номер наклейки. Данный номер должен быть нанесён методом лазерного прожига, что исключает его подделку кустарным способом. Внешний вид номерной антимагнитной контрольной пломбы (индикатора магнитного поля) 0000001 – переменный номер Пример: 000000001 010000001 020000001 330000001 Где: 1 – места защитной наклейки (углы), в которых должны быть прорезаны специальные микро надсечки (перфорация), не позволяющие её отклеивание без частичного или полного разрушения; 2 – место, в котором должно быть написано название производителя пломбировочного устройства или его торговый знак; 3 – место, в котором должно быть написано название пломбировочного устройства; | 2 000 шт. |
| Особые условия: | Обязательное предоставление образцов! |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник службы –

заместитель начальника управления

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2023

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления 
транспорта электроэнергии

АО «Электросети Кубани»

___________ К.С. Смирнов

«_____»_______________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «Электросети Кубани» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «Электросети Кубани» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2023 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Номерная антимагнитная контрольная пломба ИМП "МИГ-М" / 34х124 мм | Предназначена для: предотвращения несанкционированного снятия регистратора высокочастотного излучения (далее ВЧИ) «ИМПУЛЬС-М1» с прибора учёта. фиксации воздействия на прибор учёта высокочастотным излучением. выявления воздействия на прибор учёта внешним магнитным полем. сопоставления изображения индикатора магнитного поля (далее ИМП), регистрирующего воздействие высокочастотным излучением, с контрольным ИМП. Технические характеристики: Материал: - индикаторы - PET-пленка; магниточувствительная пленка, представляющая собой PET-пленку, на которую нанесены капсулы, содержащие плоские частицы железа, клейкая лента; - СУ-наклейка – полиэстер. Размеры, мм: индикаторы – 8х8 (+/- 2 мм) СУ-наклейка - 124 х 34 (+/- 2 мм) Порог срабатывания ИМП: от 10 мТл. Нумерация: сквозная, неповторяющаяся, 7 знаков. Температура эксплуатации, °С: от -40о до +90о Упаковка: упакованы в картонную коробку. На каждой коробке указываются количество и номера индикаторов, находящихся в ней. Коробка должна иметь защитный экран толщиной не менее 30 мм, обеспечивающий защиту индикаторов от воздействия магнитного поля при транспортировке и хранении. Защищенность: 1. Обязательно наличие действующего сертификата соответствия на продукцию. 2. В пломбировочную наклейку должно быть встроено два ИМП: контрольное и регистрирующее. Контрольное ИМП предназначено для: выявления воздействия внешним магнитным полем. В случае воздействия, ИМП потемнеет или его рисунок изменится. сопоставления изображения контрольного ИМП с регистрирующим ИМП. Благодаря визуальному сравнению контрольного ИМП с регистрирующим, проще определить произошло ли изменение цвета или изображения на регистрирующем ИМП. 3. ИМП должны быть выполнены в виде прямоугольника из магниточувствительной пленки. В несработанном состоянии ИМП имеют тёмно-зелёный фон поверхности, на который нанесено сложное контрольное изображение светло-зелёного цвета в виде волнообразной линии. Фактом срабатывания ИМП является хотя бы частичное потемнение контрольного изображения, либо его полное потемнение до тёмно-зелёного цвета, вплоть до визуального исчезновения рисунка за счёт слияния с цветом фона поверхности индикатора. 4. Индикаторы за счет сложного рисунка должны обеспечить защиту от перемагничивания и не позволить восстановить исходное контрольное изображение, исчезнувшее при несанкционированном воздействии. 5. Индикаторы должны быть устойчивы к ультрафиолету (солнечные лучи), механическим воздействиям (удары, стряхивания), влагостойкими, не должны быть подвержены влиянию переменных магнитных полей (магнитные бури, радиопомехи, силовые трансформаторы, сварочные аппараты, различные бытовые электрические приборы, машины, устройства и т.п.) и сами по себе не должны являться источником магнитного поля, способным вмешиваться в работу прибора учета. Также должно быть невозможно самостоятельное изменение физических свойств (саморазмагничивание) индикаторов по причине его старения. 6. Фиксирование индикаторов на поверхности прибора учёта должно осуществляться с помощью специальной пломбировочной наклейки, имеющей следующие характеристики: - проявляющиеся при отклеивании надписи: «ВСКРЫТО!», «OPENED!», а так же название производителя наклейки, не исчезающие после повторного наклеивания; - нанесённый семизначный цифровой номер. Данный номер должен быть нанесён методом типографской печати, исключающим его подделку кустарным способом; - Нанесённый QR-код, в котором зашифрован 7-значный номер антимагнитной контрольной пломбы; - нанесённая надпись «АО «Электросети Кубани»» и логотип компании; - нанесённая дата производства антимагнитной контрольной пломбы; - нанесённое название антимагнитной контрольной пломбы: - нанесённый торговый знак производителя антимагнитной контрольной пломбы или его название; - цвет наклейки – красный; - размер наклейки: 34х124 мм (+/- 2 мм).; - рабочая температура использования наклейки от – 40о до + 90о С; - при попытке вскрытия пломбировочной наклейки путём термического воздействия (нагреве свыше 85о С), на поверхности наклейки должен проявиться невидимый до этого рисунок чёрного цвета в виде диагонально нанесённого фирменного логотипа компании АО «Электросети Кубани»; - на поверхность наклейки должен быть нанесён специальный, невидимый при обычном освещении, рисунок, светящийся под воздействием ультрафиолетовых лучей. Отсутствие свечения данного рисунка свидетельствует о попытке вскрытия пломбы-наклейки спиртосодержащими жидкостями или другими растворителями. Рисунок выполнен в виде диагонально нанесённого фирменного логотипа компании АО «Электросети Кубани»; - на наклейку должна быть нанесена специальная латентограмма с скрытой индикаторной надписью, которая становится видна только при применении специального фильтра-идентификатора. Дизайн латентной ленты: «Битое стекло», скрытая надпись: «ГАРАНТИЯ». Фильтр-идентификатор должен поставляться в комплекте с антимагнитными наклейками из расчёта 1 фильтр на 5000 наклеек; - на наклейке должны быть прорезаны специальные микро надсечки (перфорация), не позволяющие её отклеивание без частичного или полного разрушения. Внешний вид антимагнитная пломбы - наклейки 34х124 мм для регистратор ВЧИ «Импульс-М1» Где: ММ.ГГГГ – месяц и год производства пломбировочной наклейки; 1 – места пломбировочной наклейки (углы), в которых должны быть прорезаны специальные микро надсечки (перфорация), не позволяющие её отклеивание без частичного или полного разрушения; 2 – место, в котором должно быть написано название производителя пломбировочной наклейки или его торговый знак; | 3 100 шт. |
| Особые условия: | Обязательное предоставление образцов! |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2023

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления  
транспорта электроэнергии

АО «Электросети Кубани»

___________ К.С. Смирнов

«_____»_______________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «Электросети Кубани» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «Электросети Кубани» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2023 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Электронное устройство мониторинга внешних воздействий ВЧИ "Импульс-М1" | Описание продукта: Универсальный электронный индикатор высокочастотных электромагнитных импульсов и внешнего воздействия магнитным полем «ИМПУЛЬС-М1» предназначен для установки на приборы учета, метрологическое оборудование и другие приборы, подверженные воздействию ВЧИ и внешнего магнитного поля в целях фиксации воздействия электромагнитных импульсов или магнитного поля способных повредить, изменить настройки или показания этих приборов. Основные элементы: Корпус индикатора ВЧИ герметичный и исключает доступ к электронной начинке. Устанавливается на прибор учета с помощью двусторонней клейкой ленты «3М». Индикатор ВЧИ должен иметь защиту от сгорания под воздействием ВЧИ. Индикатор ВЧИ используется совместно с пломбировочной наклейкой со встроенными индикаторами магнитного поля (ИМП типа «МИГ-М»), предназначенной для защиты ИМП и индикатора ВЧИ. Размер пломбировочной наклейки: 34х124 мм. Пломбировочная наклейка должна быть изготовлена по ТУ 22.29.21-003-38993417-2022. В пломбировочную наклейку встроено два ИМП: контрольное и регистрирующее. Контрольное ИМП предназначено для: выявления воздействия внешним магнитным полем. В случае воздействия, ИМП потемнеет или его рисунок изменится. сопоставления изображения контрольного ИМП с регистрирующим ИМП. Благодаря визуальному сравнению контрольного ИМП с регистрирующим, проще определить произошло ли изменение цвета или изображения на регистрирующем ИМП. Регистрирующее ИМП предназначено для: фиксации воздействия на прибор учёта высокочастотным излучением. Потемнение или изменение контрольного изображения регистрирующего ИМП свидетельствует о факте воздействия на прибор учёта высокочастотным излучением. Принцип действия: Индикатор ВЧИ работает по принципу перевода ВЧИ в слабое магнитное поле (неспособное воздействовать на прибор учёта), направленное только на ИМП (индикатор магнитного поля), который установлен с помощью пломбы-наклейки в специальное предназначенное место на корпусе индикатора ВЧИ, и, при воздействии высокочастотных электромагнитных импульсов, ИМП темнеет и/или изменяется его контрольное изображение. Технические характеристики: Масса, г: 36 Габаритные размеры, мм: 53х35х26 Циклы применения: многоразовый, необходимо менять пломбу-наклейку с ИМП для последующего использования. Диапазон воздействия ВЧИ, фиксируемый индикатором, при мощности излучения от 0,1 Вт/м2: От 20МГц до 3000МГц. Расстояние фиксации воздействия ВЧИ: до 100 мм. Нумерация сквозная, неповторяющаяся – 8-значный цифровой код на лицевой стороне корпуса индикатора ВЧИ. Температура эксплуатации, °С: от -50 до +60. Срок службы индикатора «ИМПУЛЬС»: до 5 лет (ограничен элементом питания). Элемент питания: Батарея литиевая-диоксид марганцевая. Монтаж на прибор учёта: двусторонней клейкой лентой с высокой адгезией «3М». Цвета индикатора: белый Маркировка: логотип АО «Электросети Кубани», наименование индикатора «ИМПУЛЬС-М1» и 8-значный номер. Тип маркировки: лазерная. Макет ВЧИ «Импульс-М» | 1 050 шт. |
| Особые условия: | Обязательное предоставление образцов! |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник службы –

заместитель начальника управления

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2023